SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04  ROBOTY IZOLACYJNE   kod CPV 45320000-6  45321000-3

1. 	Wstęp

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

" BUDOWA  BUDYNKU  BIUROWO-SZKOLENIOWEGO PRZY ULICY PRZYSZŁOŚCI W   PARZNIEWIE ”

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Izolacje przeciwwilgociowe w budynku

Izolacja parochronne

Izolacje termiczne

Izolacje akustyczne

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST powinny

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach FTB, dopuszczających

dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologiczne

mu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na

włóknie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dosta

teczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte, oraz naleŜytą przyczepność, do sklejanych ma

teriałów , określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób wskazany

w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna [ izolacja z papy ułoŜona poziomo pod posadzkowa w poziomie posadzek.]

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze

400g/m2.

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

• Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;

• Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej-;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe, na skutek sklejenia się papy;

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie

• dłuŜsze niŜ 30mm, nie więcej niŜ w trzech miejscach na kaŜde 1Om długości papy;

• Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie;

• Wymiary papy w rolce:

> długość: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;

> szerokość: 90,95,100,105, HOcm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru j szerokości co najmniej 20cm i związa

ne drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;

• Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi

w w/w normie;

Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i

działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników;

43

• Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200szt) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość

między stosami 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco.

Wymagania:

temperatura mięknienia 60-80°C;

• temperatura zapłonu 200°C;

• zawartość wody nie więcej niŜ 0,5%;

• spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej

dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;

• zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. Folia izolacyjna PCV

2.2.5. Kit asfaltowy uszczelniający . Wymagania wg normy PN-75/B-30

2.2.6. Dysperbit lub inne materiały o podobnych właściwościach posiadające wymagane aprobaty techniczne

dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zewnętrzne ściany fundamentowe – izolacja pionowa z

bezszwowej powłoki mineralnej np. SUPERFLEX 10 lub porównywalnych zaakceptowanych przez

Inspektora. Materiały powinny spełniać wymagania PN-69/B-10260.

2.2.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.

Wymagania wg BN-70/6112-24.

Wszystkie materiały stosowane do izolacji powinny uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiały do izolacji parochronnej 2.3.1.Folia izolacyjna paraizolacyjna PCV na zakład mająca

zastosowanie do izolacji konstrukcji .Folia pełni jednocześnie funkcję

jako izolacja ogniowa - produkt trudno zapalny

Przepuszczalność pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h]

• Maksymalna temperatura uŜytkowa: 90°C

2.4. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej

2.4.1. Folia izolacyjna; PCV Izolację pozioma w gruncie będzie pełniła folia izolacyjna odporna na

działanie agresywnych czynników biologicznych i chemicznych. Sposób układania i montaŜu ściśle wg. Instrukcji i wskazań producenta.

• Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97

Aprobata techniczna: AT-15-2661/97

• Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniający ognia

• Maksymalna temperatura uŜytkowa: 90°C

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000

2.5. Materiały do izolacji termicznych

2.5.1. Wełna mineralna - typy docieplenia z wełny mineralnej opisano na rzutach poszczególnych kondygnacji

oraz na przekrojach pionowych.

Wymagania-

• wilgotność wełny max. 2% suchej masy;

• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać wymagania:

• ściśliwość pod obciąŜeniem 4kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości;

wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2kPa;

nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ j 40% suchej masy.

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych

Do docieplenia stropodachów , oraz stropodachów stykających się z powietrzem atmosferycznym.

• Atest higieniczny PZH: B-1810/95

• Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/410/99

• Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

Maksymalna temperatura użytkowa: 200°C

Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/mxK

Mata z wełny mineralnej z włókien szklanych pokryta jednostronnie folią aluminiową. Poza funkcją izolacji

paroszczelnej [patrz p,. 2.4.2. pełni zasadniczo funkcję izolacji cieplnej].

• Atest higieniczny PZH: B-1810/95

• Aprobata techniczna: AT/99-02-0811

• Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/61/2000

• Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

• Maksymalna temperatura uŜytkowa: 200°C

• Paroprzepuszczalnośc: 0,05 g/ [m2 x 24h]

Zastosowana grubość - 50mm

2.5.2. Styropian

Styropian odmiany samogansnący do ocieplenia , EPS70-040 o gęstości od 12 do 15 kg/m3

Styropian odmiany samogasnący do ocieplenia posadzek pomieszczeń ; EPS70-040 o gęstości od 16 do 30

kg/m3

44

Styropian-styrodur do dociepleń ścian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz posadzkach.

• Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych;

• Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

> Dla zastosowanych płyt o grubości powyŜej 30mm - o głębokości do 5 mm;

Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej

wady lOcm2.

• Wymiary:

> długość - 300O,20O0,1500,10OO,50Omm - dopuszczalne odchyłki -t-0,5%,

> szerokość- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyłki + l,5mm;'

> grubość -20-500mm co lO mm- dopuszczalne odchyłki + 0,5%

a) Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna

być wyŜsza niŜ l,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu,

oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

b) Przechowywanie.

Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.

c) Transport.

Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.

2.5.3. Materiały klejące [do przyklejania płyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom i masom

klejącym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej naleŜy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone do stosowania

aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto płyty styropianowe

powinny być mocowane do podłoŜa kołkami kotwiącymi systemowymi w ilości 4 szt na 1m2.

Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do

wymieszania z wodą.

Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, bez zbryleń i

grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności dodawania do niej

cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym:

1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia wodą;

b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekła masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stoŜka opadowego;

3) przyczepność do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niŜ 0,1 N/mm2;

b) po 24 h działania wody - nie mniej niŜ 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i po

zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas kiejących powinien być podany czas

przydatności do uŜycia.

Materiały do izolacji akustycznych

2.6.1. Wełna mineralna [gr.systemowa zaleŜna od profili ściennego ścianek ]-jako izolacja akustyczna ścianek

działowych wykonanych w technologii lekkiego szkieletu metalowego

• Atest higieniczny PZIŁ*B-1810/95

• Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

• Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/410/99

• Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

• Maksymalna temperatura uŜytkowa: 200°C

• Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/mxK

2.6.2. Wełna mineralna gr. wg.przekrojów i opisu w projekcie -jako izolacja akustyczna stropodachów.

Atest i certyfikat -j.w.

Wymagania, warunki dotyczące pakowania, przechowywania i transportu - patrz p. 2.5.2 a) b) c)

3. SPRZĘT

Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej, róŜnego typu

elektronarzędzi.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne

4.1.1. Przygotowanie podkładu.

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań

obciąŜenia;

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

.4.1.2. Gruntowanie podkładu.

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z foli lub papy;

b) asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową;

45

c) Pizy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%;

d) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że droga

warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej;

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C.

4.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej [dotyczą minn. poziomej izolacji w

posadzkach ,konstrukcji dachu ].

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych części obiektu przed wilgocią -

powinny składać się z jednej(lub dwóch) warstwy , sklejonych lepikiem między sobą

w sposób ciągły na całej powierzchni; naleŜy je wykonywać na wysuszonym podkładzie z emulsji

asfaltowej.

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wyma

ganiom norm państwowych;

c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczegól

nymi warstwami izolacji powinno wynosić l,0-l,5mm;

d) Szerokość zakładów foli lub papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna

być nie niniejsza niŜ 10,0cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny być przesunięte

względem siebie.

e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni –połaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed

przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywać zgodnie zgodnie z zaleceniem i

instrukcją producenta.

4.2. Izolacje termiczne

4.2.1. Izolacja przy zastosowaniu płyt styropianowych lub wełny mineralnej . Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania płyt styropianowych lub plyt z wełny mineralnej do podłoŜa oraz do mocowań siatek z włókna szklanego

do tych płyt stosować naleŜy uniwersalną masę klejowo - szpachlową. Zaprawa stosowana jest w tym przypadku do:

• przyklejania płyt styropianowych lub wełny mineralnej;

Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i nienatłuszczone

Nierówności podłoŜa powyŜej 5 mm naleŜy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. Zgodnie z

Instrukcją ITB nr 334/% przed rozpoczęciem ocieplania ścian zewnętrznych budynku naleŜy wykonać próbę

przyczepności płyt styropianowych do podłoŜa. Próby winny być wykonane na typowych odcinkach ścian zgodnie

z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi odbywać się w

obecności Inspektora Nadzoru, a fakty te winny być oświadczone wpisem do dziennika budowy.

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk bez

szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach,

kaŜdą warstwę układać mijankowo [w cegiełkę]. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm.

Podczas docieplenia ścian fundamentowych styropianem [styrodurem] oraz posadzek i podłoŜy,naleŜy pamiętać

o zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w określonym

systemie [docieplenie i izolacja] wynikającym z projektu.

Płyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej naleŜy stosować płyty styropianowe twarde typu EPS70-040. PodłoŜe do

przyklejania płyt powinno być równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną płaszczyznę aby ograniczyć

konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie).

4.2.2. Izolacja przy zastosowaniu wełny mineralnej

Podczas docieplenia ścianek systemowych kondygnacji nadziemnych wełną mineralną, naleŜy pamiętać o

zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomiędzy dociepleniem i płytami gipsowo-kartonowymi)

Izolacja akustyczna z wełny mineralnej w budynku zasadniczego pełni jednocześnie funkcję izolacji

termicznej. Ściślej, w celu wyeliminowania skutków mostków termicznych na styku strop-ściana

zewnętrzna.

4.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folią lub papą).

4.2.4. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

5. KONTROLA JAKOŚCI

5.1. Materiały izolacyjne

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym rów

norzędnym dokumentem;

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami

wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości,

46

wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

państwowej.

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiada

ją wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu

przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy docieplanej,łącznie z robotami

towarzyszącymi.

Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe niŜ 1 m2. Ochrony

naroŜników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach w rozliczeniu łącznym na 1m2

całkowitej powierzchni docieplanej

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót

wykończeniowych..

a) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

b)' dokumentacja techniczna;

c) dziennik budowy;

d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;

f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów;

g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.

7.2. Odbiór robót związanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych [w tym przypadku dotyczy to docieplenia

ścian zewnętrznych -jak w projekcie]

• przygotowanie podłoŜa;

• przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych);

• zabezpieczanie naroŜników

• wklejanie siatki

• wykonaniem warstw zewnętrznych tynkowych

Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umoŜliwić sprawne i zgodne z technologią wykonanie robót. Po

zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawcę gwarancja, NaleŜy

bezwzględnie stosować się do załoŜeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne

wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.).

7.3. Roboty i/w podlegają zasadom odbioru robot zanikających.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje :

• czyszczenie podłoŜa;

• dostarczenie materiałów;

• zagruntowanie podłoŜa;

ułoŜenie warstw izolacyjnych.

IZOLACJE TERMICZNE

Płaci się za ustaloną iJość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje :

• cięcie płyt styropianowych [względnie z wełny mineralnej],

• przygotowanie masy klejącej [do przyklejania płyt styropianowych]

• przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych oraz siatki, kołków montaŜowych;

• załoŜenie ochron naroŜników wypukłych;

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

PN-B-24008:1997 stron 4

Masa uszczelniająca

PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa na

welonie z włókien szklanych t

PN-B-27621:1998 w druku

47

Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej

PN-90/B-04615stron8

Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań

Poprawki 1BI13/93 póz. 76

Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65

PN-80/B-10240stton6

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Zmiany 1 BI 10-11/82 póz. 86

PN-69/B-10260 strono

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 stron 7

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 stron 5

Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 stron 5

Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997stron6

Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory

asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 w druku

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

- i

PN-90/B-27604stron5 Papa smołowa na

tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 strono Papa asfaltowa na

tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91

póz. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997

stron 1

PN-91/B-27618stron4

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619stron3

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowe)

Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65

IZOLACJE CIEPLNE

PN-EN 822:1998 w druku

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości

IDTEN822.1994

PN-EN 824:1998 w druku

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności

IDTEN 825:1994

PN-EN 826.1998 w druku

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu

IDTEN 826:1996

PN-EN ISO 6946:1998 w druku

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materiały i wyroby termoizolacyjne.

Terminologia i klasyfikacja

PN-B-20130:1997 stron 8

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)

PN-75/B-23100stron3

Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna

Poprawki 1BI9/91 póz. 60

Zmiany 1BI11-12/84 póz. 84

PN-70/B-23110stron2

Płyty z wełny mineralnej w oplocie siatki drucianej

Zmiany 1 Bil 1 -12/84 póz. 84

PN-B-23116-.1997stron7

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej

PN-B-23118:1997 stron 3 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie.

Otuliny z wełny mineralnej

PN-B-23119:1997stron6

Welon z włókien szklanych

48

AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA

PN-ISO 9053:1994 stron 10

Akustyka. Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych. Określenie oporności przepływu powietrza

IDT ISO 9053:1991

PN-87/B-02151.01 stron 3

Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne

ochrony przed hałasem

PN-87/B-02151.02 stron 6

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w

pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 stron 13

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

PN-61/B-02153stron7

Akustyka budowlana. Nazwy i określenia

49