ROBOTY MALARSKIE    SST 12

TAPETOWANIE ŚCIAN

KOD CPV 45 442100-8     CPV45432220-2

1. 	Wstęp

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

" BUDYNEK  BIUROWO-SZKOLENIOWY  PRZY ULICY PRZYSZŁOŚCI  W   PARZNIEWIE ”

1.2.    Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują, wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie malowania powierzchni wewnętrznych i tapetowania . W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w załączniku do niniejszej specyfikacji :

- zabezpieczenie podłóg folią.

-gruntowanie powierzchni ścian i sufitow

- malowanie farbą emulsyjną  (ściany i sufity)

-97-

1.4.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z przedmiarem ST zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.     Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany",

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy zastosować farby budowlane

gotowe:

Farby  niezależnie  od   ich   rodzaju   powinny  odpowiadać  wymaganiom   norm  lub

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901 :2002 do gruntowania: wydajność - 6-8 m2ldm3; czas schnięcia 12h kopolimeryzowane styrenowe nawierzchniowe: wydajność - 6-10 m21dm3

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Farby emulsyjne : kolorystyka rodzaj i parametry wg uzgodnionego projektu technicznego.

- Tapeta Tarket Aqarelee Wall HFS.

- Materiały pomocniczcz

Do  przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę  odpowiadającą

wymaganiom normy PN-EN  1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

Spoiwa bezwodne

- pokost lniany,

- pokost syntetyczny,

muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź P

-98-

Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1 :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza)

5.3.    Sprzęt

Do wykonania robót należy stosować: . szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, . pędzle i wałki,

. mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania składników farb i kompozycji .agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania.

* szczotki tapeciarskie i wałki gumowe

5.4.    Transport

Materiały do robót malarskich w opakowaniach nie wymagają specjalnych urządzeń i środków transportowych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Magazynowanie

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C81400 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5.5. Wykonanie robót

Warunki przystąpienia do robót

Do   wykonania   robót   malarskich   należy   przystąpić   po   całkowitym   zakończeniu

poprzedzających   robót   budowlanych   oraz   przygotowaniu   i   kontroli   podłoży  pod

malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

* całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

* wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

* całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.

-99-

Drugie malowanie można wykonywać po:

* wykonaniu tzw. białego montażu,

* ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu.

Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone

farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione

zaprawą  cementową  lub   specjalnymi   mieszankami,   na   które   wydano   aprobaty

techniczne.

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana

będzie powłoka malarska,  nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.

Tynki zwykłe

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

Podłoża z płyt włókniste - mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

-100-

Warunki prowadzenia robót

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5° C, z

dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury

poniżej 0°C,

w temperaturze nie wyższej niż 25° C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura

podłoża nie przewyższyła 20°C,

Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4% masy w przypadku farb emulsyjnych,

6% masy w przypadku farb na spoiwach mineralnych.

Prace   malarskie  na  elementach   metalowych   można  prowadzić   przy  wilgotności

względnej powietrza nie większej niż 80%:

Przy wykonaniu prac malarskich w 'pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić

odpowiednia wentylację.

Roboty   malarskie   farbami,   emaliami   lub   lakierami   rozpuszczalnikowymi   należy

prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących

iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy,    które    w    czasie    robót    malarskich    mogą   ulec    uszkodzeniu    lub

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniami farbami.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna

zawierać:

- informacje o ewentualnym środku gruntującym  i  przypadkach,  kiedy należy go stosować,

- sposób przygotowania farby do malowania,

- sposób nakładania farby, w tym informacja o narzędziach( np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2

- czas między nakładaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi.

- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania

podane wcześniej, a warunki prowadzenia robót wymagania określone wcześniej

Prace malarskie należy prowadzić -zgodnie z informacje wymienione wcześniej

Wymagania dotyczące powłok malarskich

instrukcją producenta farb. zawierającą

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego

podłoża.

Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczałnych wodą. Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam. prześwitów i śladów pędzla.

-101-

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a)spękań,

b) łuszczenia się powłok,

c) odstawania powłok od podłoża.

TAPETOWANIE:

- zakres temperatur, w których można przeprowadzić roboty malarskie musi być zgodny z kartami produktów wydawanych przez producenta, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,

- gruntowanie i malowanie można wykonać po całkowitym ukończeniu robót elektrycznych i instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

- całkowitym ułożeniu posadzek,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY

- podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną.

- powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.

- odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną,

- nierówności należy usunąć poprzez zeszlifowanie,

- powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002, dla danego typu farby podkładowej.

- podłoża pod tapety powinny zostać zagruntowane roztworem gruntującym

GRUNTOWANIE

- do gruntowania pod tapety należy stosować roztwory poprawiające właściwości podłoża oraz zwiększające przyczepność przyklejanych tapet. Mogą być to materiały przygotowane fabrycznie lub roztwór wodny kleju używanego do przyklejania tapet o stężeniu 1:20 lub 1:30 w zależności od rodzaju podłoża.

- nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych pod malowanie farbami emulsyjnymi o ile świadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

- na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją producenta farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

TAPETOWANIE ŚCIAN

- temperatura w pomieszczeniu, w którym będą wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosić co najmniej +10*0,

-102-

- przed przystąpieniem do tapetowania należy pociąć tapetę na arkusze odpowiedniej długości, następnie nanieść klej równomiernie na arkusze tapety, zwinąć je w sposób uniemożliwiający zabrudzenie strony licowej odłożyć' na okres umożliwiający właściwe nawilżenie tapety,

- przyklejenie tapet powinno być dokonywane w sposób przyjęty w technologii klejenia danego rodzaju tapety,

- do przyklejenia tapety należy przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej, dopuszcza się przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach,

- łączenie arkuszy tapety na długości oraz wstawianie łat jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia przyklejanej tapety należy wymienić cały arkusz,

- przyklejanie tapet na ścianach należy rozpocząć od wyklejania ościeży i wnęk,

- tapety należy przyklejać w styk,

- prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie rzadziej niż co 3 arkusze,

- przyklejanie arkuszy tapety powinno być rozpoczęte od górnej krawędzi ściany ku dołowi,

- przy suficie tapeta powinna być przycięta i tworzyć linie prostą, równoległą do sufitu

- przy podłodze tapeta powinna być przyklejona w taki sposób aby listwa podłogowa zakrywała jej dolną krawędź co najmniej na wysokość 1,5 cm,

- jeżeli w czasie przyklejania tapety powstaną pęcherze fałdy lub inne zniekształcenia należy arkusz bezzwłocznie odkleić od dołu do miejsca, w którym te niedokładności powstały, a następnie ponownie docisnąć tapetę do podłoża,

- tapety naklejone powinny wolno wysychać. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w którym zostały przyklejone tapety, może zostać H włączone nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu prac tapeciarskich.

5.6.     Kontrola jakości robót

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

Badania podłoży pod malowanie

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w

następujących terminach:

* dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie wszystkich podłoża powinno być przeprowadzane po wykonaniu elementów przeznaczonych do malowania.

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

* podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

-103-

* tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd .powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

* płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

* elementów metalowych - czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-

10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie

PN-70/B-10100.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1  m, w

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez

przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do

przetarcia należy używać czystej szmatki.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo -

wagową.

Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z   wymaganiami   podanymi   wcześniej,

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie wykonywania robót

Badania  w  czasie   robót  polegają na  sprawdzeniu  zgodności  wykonanych   robót

malarskich   z   dokumentacją   projektową,   specyfikacją   techniczną   i   instrukcjami

producentów   farb.   Badania   te   w   szczególności   powinny   dotyczyć   sprawdzenia

technologii wykonanych robót w zakresie gruntowania podłoża i nakładania, powłok

malarskich.

Badania w czasie odbioru

Badanie   powłok   przy   ich   odbiorach   należy   przeprowadzić   po   zakończeniu   ich

wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od 5° C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

-104-

sprawdzenie zgodności barwy i połysku, sprawdzenie odporności na wycieranie, sprawdzenie przyczepności powłoki, sprawdzenie odporności na zmywanie.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. - prawidłowości przygotowania podłoży.

- jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.

d) Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.

e) sprawdzenie przyczepności powłoki:

na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden i kwadracików nie wypadnie,

f) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

ROBOTY TAPECIARSKIE

Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest jednolita w całym pomieszczeniu.

Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej powierzchni dokładnie przyklejone do podłoża. Odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

-105-

Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady.

Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5 m.

Przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi powinny być niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką.

5.7.      Obmiar robót

jednostki i zasady obmiarowania

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2,

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych

powierzchni   w   rozwinięciu.    Powierzchnię   dwustronnie   malowanych   elementów

ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według

jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości.

Malowanie   rur   o   większych   średnicach   zewnętrznych   oblicza   się   w   metrach

kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.

Jednostką obmiarową robót jest:

* metr kwadratowy powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy,

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego.

5.8.   Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST" Wymagania ogólne"

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. Odbiór podłoża

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione wcześniej. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi wcześniej Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.

-106-

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem podłoży oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Odbiór robót malarskich

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

* dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

* szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

* dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych, materiałów i wyrobów budowlanych, do obrotu i powszechnego zastosowania

* protokoły odbioru podłoży,

* protokoły odbiorów częściowych,

* instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

* wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi wcześniej w ST, porównać je z

wymaganiami podanymi wcześniej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem

merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być

przyjęta.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki

z wymaganiami określonymi wcześniej i przedstawić ją ponownie do odbioru,

Jeżeli odchylenia  powłoki  malarskiej     nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkownika

Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru i obniżenia wartości

wynagrodzenia uzgodnione z Wykonawcą,

Gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie

zgłosić do odbioru.

W   przypadku   niekompletności   dokumentów  odbiór  może   być  dokonany  po   ich

uzupełnieniu.

Z   czynności   odbioru   sporządza   się   protokół   podpisany   przez   przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

* ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

* ocenę wyników badań,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

* stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. Protokół odbioru  końcowego jest podstawą do dokonania  rozliczenia  końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

-107-

5.9.    Podstawa płatności

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

5.10.       Przepisy związane

Normy

PN-70/B-10100 PN-EN ISO 2409:1999

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Farby i lakiery.

Metoda siatki naciąć.

PN-EN 13300:2002

PN-C-81914:2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i

sufity. Klasyfikacja.

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

PN-EN 1008:2004

Woda  zarobowa   do   betonu.   Specyfikacja   pobierania   próbek,   badanie   i   ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji

betonu

PN-EN 235:2004 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole

PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczące gotowych tapet

papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych PN-EN 234:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do

dalszego uszlachetniania

-108-